Para obter a máxima eficiência, siga as recomendações: Aplicação de cores ACRY- PTR nas cores; CANELA PAU BRASIL E TABACO (PETRA REVEST). Tinta pronta para uso. Cimenticios com espessura acima de 4 cm Assentar sobre grama, solo ou; (pó de pedra com camada de 3 a 5 cm). Nivelar o terreno e fazer boa compactação. Produto segue com acabamento final cores madeira.. Para peças “cru concreto” para aplicação de cor madeira seguir instruções abaixo: -Aplicação de cores na tonalidade madeira: Lavar, remover todos os resíduos. Em caso de excesso de rejunte sobre as peças, escovar e remover. Depois de lavado, isolar a área, aguardar secagem no mínimo 16 horas de sol. Após 16 horas, havendo algum resíduo (sujeira), efetuar limpeza a seco com vassoura ou escova de cerdas rígidas. Muito importante: Antes de pintar informe-se com o fabricante dos revestimentos se ele usou algum desmoldante durante a fabricação. Caso tenha usado desmoldante mineral ou vegetal, recomendamos lavar o revestimento com produto específico para cimenticio. Caso tenha usado como desmoldante algum tipo de combustível fóssil como “óleo combustível, óleo lubrificante; óleo diesel ou similares” não recomendamos o uso da resina PTR. Todo combustível fóssil reduz a boa aderência de qualquer produto que venha a ser aplicado. Neste caso a opção da pintura e seus riscos são de inteira responsabilidade do cliente. Muito importante: Caso a aplicação irá ser feita sobre área já pintada, recomendamos remover todo resíduo de pintura existente sobre o revestimento ( USAR THINNER FORTE OU REMOVEDOR)- após removido lavar e deixar secar no mínimo 16 horas de sol antes de pintar. Caso a Resina PTR seja aplicada sobre outra tinta, a mesma poderá não ter boa aderência ou até mesmo soltar (descascar).. Aplique cores madeira sempre no sentido dos veios do revestimento. Utilize pincel com, 4 polegadas 8 a 10 cm largura com cerdas de preferencia rígidas (pincel indicado mestre tigre ). Agite sempre a embalagem antes de abastecer a bandeja - este procedimento é indispensável para se evitar manchas. Abasteça a bandeja sempre em pequenas quantidades -– caso necessário dilua na proporção de 5% com PTR ACRYL DILUENTE ou seja ( 45 ml de diluente para cada 900 ml da cor ). Espalhe o produto rapidamente em pequenas áreas, repassando o pincel-sempre no sentido dos veios da madeira. Não remonte demãos. Aplicar a cor madeira nos horários com menor incidência de sol, ( horário recomendado ( 7 as 10 e 16 ás 18 hrs ) . Se o produto for aplicado sobre o piso muito quente, pode manchar, isto ocorre pois o produto seca rapidamente. Evite camadas sobrepostas; camadas grossas podem descascar. Recomenda-se aplicação de uma demão. Caso o cliente opte em aplicar segunda demão, aplicar com intervalo de no mínimo 6 horas após a primeira demão. Após a aplicação: Tráfego de pedestre (4 horas após aplicação) veículos ( 12 horas após aplicação ). Para ter uma boa vida útil das cores recomende ao cliente usar sempre produto de limpeza neutro. Não utilizar produtos a base de cloro e ácidos pois irá danificar a pintura podendo causar manchas ou até remover a tinta . Manutenção: Recomendamos reaplicar Resina PTR a cada 1,5 anos. Cuidados Importantes: Em caso de contato com a pele, remover a roupa contaminada, lavar a pele com agua e sabão ou detergente neutro apropriado para a pele. Se necessário usar óleo comestível. Não usar solventes ou diluentes. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água fria em abundância no mínimo por 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Após consulte um médico. Obs1- As instruções estão impressas na embalagem -Dúvidas, consulte manual técnico anexo ou recomendações técnicas no site: www.petrarevest.com.br LIGUE. 44-3649-3401 9823-6963

As recomendações  foram entregues junto com o revestimento, anexas a nota fiscal.

Data................../........................../........

-----------------------------------------------------------------------------