K.R.OMIX HIDRO PROTEÇÃO PARA CONCRETO / BLOK SELADOR PISOS

DESCRIÇÃO

É um hidrofugante base água e de ação duradoura para proteção de superfícies porosas contra infiltrações causadas pela água de chuvas, evitando eflorescências, manchas e escurecimentos da área tratada. Sua formulação é ambientalmente amigável, apresentando baixo odor e baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC). Desenvolvido especialmente para aplicação em substratos de superfícies porosas utilizados na construção civil, como: concreto aparente, tijolo à vista, telha cerâmica, pedras naturais (pedra Mineira e pedra São Tomé). Confere excelente propriedade hidro-repelente às superfícies, facilitando a remoção de fuligens com menor consumo de água de limpeza.

É um produto inovador, formulado à base de ingredientes ativos compostos de micro partículas que reagem e aderem fortemente aos substratos por meio de ligações químicas. Posteriormente, ocorre a polimerização em cadeia entre as próprias moléculas do produto. Essa reação cruzada provoca uma forte interação que contribui efetivamente para a longevidade do efeito, sem causar qualquer alteração no aspecto natural do substrato.

Tem um elevado poder de penetração e ótima ação hidro-repelente quando aplicado em superfícies porosas, sem formação de película, como ocorre com os vernizes ou resinas. Essa característica é de fundamental importância, pois permite a saída de água do substrato sob a forma de vapor, caso ocorra algum problema de umidade ascendente. Essa propriedade também proporciona um sensível conforto térmico aos ambientes.

Principais características:

Hidro-repelente

Base água

Baixo VOC

Baixo odor

Efeito easy clean

Não forma película

Excelente capacidade de penetração

Mantém inalterada a aparência natural do substrato

Resistência à radiação ultravioleta

Permite a passagem de vapor

Auxilia na prevenção de eflorescências e limo

Reduz o consumo de água de limpeza na manutenção e higienização das áreas tratadas.

INDICAÇÕES DE USO

É indicado para aplicação em substratos de superfície porosa, como: concreto aparente, tijolo à vista, telha cerâmica, pedras naturais (pedra Mineira e pedra São Tomé).

Não é indicada a aplicação sobre materiais de baixa porosidade, pois o produto não será absorvido, podendo causar manchas na superfície. Recomendado um teste prévio nestes casos.

Indicado para áreas internas e externas, sujeitas às intempéries, como fachadas de casas e prédios, muros, colunas, vigas, monumentos, telhados, etc. Confere propriedade easy clean, facilitando a remoção da sujeira naturalmente acumulada com o passar do tempo (poeira, fuligem, etc.).

Não é recomendado para áreas de acúmulo de água (como laje, por exemplo) ou revestimentos que serão assentados diretamente sobre o solo, pois se trata de um hidrofugante e não impermeabilizante.

É recomendado como acabamento final, uma vez que sua alta hidro repelência pode dificultar a adesão de outros acabamentos sobre a superfície tratada.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Emulsão de silanos/siloxanos base água.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Características Especificação Unidade

Estado físico Líquido - cor Branco leitoso - Odor Fraco -

Densidade (25°C) 0,997 g/cm³

pH Aprox. 7,0 -

* cor branco leitoso apenas na embalagem. Quando aplicado, o produto é transparente e incolor.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca e limpa, livre de poeira, gordura, ceras, resinas, bolor, manchas causadas pela umidade ou qualquer outro tipo de sujeira e/ou acabamento que possam impedir a penetração e fixação do produto. Se houver trincas, falhas ou rachaduras, as mesmas devem ser tratadas antes da aplicação.

Limpar a superfície com hidrojateamento de baixa pressão, algicidas ou acido muriático (somente pedras) e não é recomendada a utilização de detergentes, pois estes podem permanecer impregnados na superfície e prejudicar o desempenho do produto.

Por superfície seca, entende-se no mínimo 48 horas após lavagem ou exposição à água, em condições de umidade relativa do ar abaixo de 80%.

Para o caso de concreto recém desmoldado deverá se aguardar pelo menos 30 dias para cura do concreto. Após esse período o produto poderá ser aplicado normalmente.

O produto não resolve problemas de umidade vinda do solo. Nesse caso, verificar previamente a impermeabilização do contrapiso ou do alicerce.

Recomenda-se a realização de teste em pequena área antes da aplicação.

Proteger áreas que não devam receber o produto, como portas e janelas.

APLICAÇÃO E RENDIMENTO

Homogeneizar antes do uso ( agite o produto ).

A aplicação pode ser realizada por trincha, rolo de espuma ou pulverizador a baixa pressão.

Aplicar duas demãos, até que a superfície seja uniformemente umedecida. A 2ª demão deve ser aplicada sobre a superfície ainda úmida, mínimo 30 e máximo 60 minutos após a aplicação da 1ª demão. Caso o produto seja aplicado em excesso remover imediatamente o produto (escorrido) com uma trincha, rolo ou pano seco para evitar manchamento. Se chover, interrompa a aplicação e cubra a área impregnada. Proteja a área por pelo menos 24 horas após a aplicação.

Deve ser aplicado em dias secos ou com a umidade relativa do ar inferior a 80%.

A secagem completa ocorre entre 24 e 48 horas, variando de acordo com as características do clima local (temperatura e umidade relativa do ar). Neste período, a superfície não deverá sofrer incidência de chuva ou aplicação de qualquer outro produto. A cura ocorre após 7 dias, quando se obtém o máximo efeito do produto.

Rendimento aproximado para duas demãos:

Superfícies de grande e média porosidade: até 8 m2 LITRO

Superfícies de baixa porosidade: até 14 m2 LITRO

Cabe ressaltar que o rendimento varia de acordo com a porosidade do substrato.

É importante enfatizar que por ser um produto base água, a perda por evaporação é significativamente menor do que os similares à base de solventes, o que possibilita maior rendimento em aplicações em condições de temperatura mais elevada.

PRECAUÇÕES DE USO

Usar o produto somente como indicado. Evitar o contato com a pele, olhos e boca. Utilizar luvas impermeáveis, óculos de proteção e no caso de aplicação por pulverização, utilizar máscara. Manter o ambiente bem arejado durante a aplicação e secagem. Não beber, comer ou fumar enquanto manipular o produto e mantê-lo afastado do alcance de crianças e animais.

MANUTENÇÃO E REAPLICAÇÃO

A reaplicação dependerá da composição do substrato e sua exposição ao intemperismo e condições de uso. Recomenda-se realizar teste com água para visualizar a necessidade de reaplicação em intervalos de um a dois anos.

ACONDICIONAMENTO

É fornecido em embalagem de 1L, 5L e 18 litros.

VALIDADE

18 meses, se armazenada ao abrigo de luz, umidade e temperatura entre 5°C e 40°C GARANTIA DE DESEMPENHO

Este produto foi fabricado sob-rigoroso controle de qualidade e suas características serão mantidas desde que corretamente armazenado na embalagem original fechada, em local coberto, seco e ventilado.

O seu desempenho depende da correta preparação da superfície a ser tratada e da habilidade técnica do aplicador.

Esta garantia se restringe à reposição dos produtos utilizados. Os custos de mão-de-obra e de outros materiais utilizados na aplicação são de responsabilidade do cliente.

Manter a nota fiscal original de compra, assim como o número do lote de fabricação para eventual solicitação de assistência técnica. Leia o rótulo antes de utilizar o produto e siga sempre às recomendações e instruções nele contidas. INFORMAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL DE EMBALAGENS

Destinação final de embalagem: recomendamos que o conteúdo das embalagens seja totalmente utilizado antes da destinação final.

Não reutilize a embalagem “vazia”, estas poderão ser destinadas para reciclagem em empresas especializadas ou Eco Pontos, conforme legislação ambiental local. Consulte a prefeitura local para informações de Ecopontos. As embalagens usadas devem ser perfuradas e amassadas para evitar reutilização.

Siga as recomendações impressas que acompanham dentro da embalagem do produto.

Este material foi distribuído por Petra Revest Ltda 44-3649-3401 www.petrarevest.com.br contato@petrarevest.com.br